:

ICS 23.140

J72

备案号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5440—201×

代替 JB/T 5440-1991

代替JB/T6431-1992

代替JB/T6431-1992

代替JB/T6431-1992

容积式压缩机锻钢零件的超声波检测

Ultrasonic examination of Forged steel parts

for Displacement Compressor

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

# 前      言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 5440-1991 《压缩机锻钢零件的超声波探伤》。与JB/T 5440-1991相比，主要技术内容变化如下：

—-—- 修改了范围；

—-—- 更新了规范性引用文件；

—-—- 增加了“术语和定义”；

—-—- 修改了密集型缺陷的定义；

—-—- 增加了仪器水平线性误差的要求；

—-—- 增加了仪器和探头的组合频率与公称频率误差的要求；

—-—- 增加了检定周期内测定仪器和探头的组合性能的要求；

—-—- 修改了纵波直探头采用的标准试块；

—-—- 增加了检测工艺文件的要求；

—-—- 增加了检测场所和环境的要求；

—-—- 增加了超声波检测的一般程序；

—-—- 增加了检测时机及准备工作中对锻件加工面的要求；

—-—- 增加了检测过程中仪器和探头系统的复核的要求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：沈阳鼓风机集团股份有限公司

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—-—- JB/T 5440-1991。

容积式压缩机锻钢零件的超声波检测

# 1  范围

本标准规定了采用A型脉冲反射式超声波检测仪进行检测的检测要求与方法、缺陷记录与等级分类等。

本标准适用于采用手动、接触和脉冲回波型直射波和斜射波方法对容积式压缩机锻钢零件和其他类似锻件的超声波检测。

本标准不适用于奥氏体等粗晶材料钢锻件的超声波检测。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9445   无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T 12604.1   无损检测术语 超声检测

GB/T 20737   无损检测 通用术语和定义

GB/T 27664.1   无损检测 超声检测设备的性能与检测 第1部分：仪器

GB/T 27664.2   无损检测 超声检测设备的性能与检测 第2部分：探头

JB/T 8428   无损检测 超声检测用试块

JB/T 9214   无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法

JB/T 10062   超声探伤用探头性能测试方法

# 3  术语和定义

GB/T 20737 及 GB/T 12604.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

密集型缺陷  grouped discontinuities

锻件检测时，在荧光屏扫描线相当于50 mm的声程范围内存在至少5个缺陷反射信号；或者在50×50 mm2的检测面上发现同一深度范围内存在至少5个缺陷反射信号，其反射波幅均大于等于某一特定当量平底孔直径的缺陷。

3.2

底波降低量 reduction of backwall echo caused by the presence of discontinuities BG/BF(dB)

锻件检测时，无缺陷完好区内第一次底波高度（BG）与有缺陷区域第一次底波高度（BF）幅度之比，用dB值表示。

3.3

基准灵敏度  reference sensitivity

将对比试块人工反射体回波高度或被检工件底面回波高度调整到某一基准时的灵敏度。

3.4

扫查灵敏度  scanning sensitivity

在基准灵敏度基础上，根据表面状况、检测缺陷要求及探头类型等适当提高dB数（增益）进行实际检测的灵敏度。

# 4  一般要求

4.1  超声检测人员

容积式压缩机锻钢零件的超声波检测应由具有一定基础知识和锻件检测经验，并经考核取得有关部门认可的资格证书者担任。检测人员的考核应符合GB/T 9445规定。

4.2  检测设备

4.2.1  探伤仪

4.2.1.1  超声检测采用A型脉冲反射式超声波探伤仪，其工作频率范围应在1～5MHz之间。

4.2.1.2  仪器至少应在荧光屏满刻度的75 % 范围内呈线性显示。

4.2.1.3  仪器的水平线性误差不大于1 %，垂直线性误差不大于5 %。

4.2.1.4  仪器的其余指标应符合GB/T 27664.1的有关规定。

4.2.2  探头

4.2.2.1  纵波直探头的晶片直径应在10～30 mm之间，工作频率为1～5MHz，误差为±10 %。

4.2.2.2  横波斜探头的晶片面积应在100～400 mm2之间，K值一般取1～3。

4.2.2.3  纵波双晶直探头晶片之间的声绝缘必须良好。

4.2.2.4  探头的其余指标应符合GB/T 27664.2的有关规定。

4.2.3  仪器系统的性能

4.2.3.1  在工作频率下，纵波直探头的灵敏度余量不得低于30 dB，横波斜探头的灵敏度余量按附录A （补充件）A 1.2条的规定。

4.2.3.2  在工作频率下，纵波直探头的分辨力不得低于20 dB，横波斜探头的分辨力不得低于15 dB。

4.2.3.3  仪器和探头的组合频率与公称频率误差不得大于±10 %。

4.2.3.4  检定周期内以下情况时要测定仪器和探头的组合性能：

4.2.3.4.1  新购置的超声检测仪器和（或）探头；

4.2.3.4.2  仪器或探头在更换主要部件后；

4.2.3.4.3  检测人员有怀疑或其他需求时。

4.2.3.5  仪器和探头组合频率的测定方法按JB/T 10062的规定，其他组合性能的测试方法参照JB/T 9214的规定。

4.2.4  超声检测设备均应具有产品质量合格证或合格的证明文件。

4.3  试块

4.3.1  标准试块用碳钢或低碳合金钢锻件材料制作，其衰减系数应与被检工件相同或相似，不得存有大于等于Φ2 mm平底孔当量的缺陷。标准试块的其他制造要求应符合JB/T 8428的规定。

4.3.2  纵波直探头采用的标准试块

4.3.2.1  工件探测距离大于等于选用探头的1.6倍近场区，应采用纵波直探头进行检测。

4.3.2.2  纵波直探头检测采用标准试块的形状和尺寸按图1和表1所示。

图 1 纵波直探头检测采用标准试块形状

表 1 纵波直探头检测采用标准试块尺寸                  单位：mm

| 试块编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全长（L） | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 |
| 直径（D） | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 平底孔离探测面距离（h） | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 孔深（H） | 25 |  |  |  |  |
| 孔径（d） | 2 |  |  |  |  |
| 注：CS-1试块平底孔直径分别为Φ2、Φ3、Φ4、Φ6、Φ8等五种，其中Φ2、Φ3声程为50、75、100、150、200各五块；Φ4、Φ6声程分别为50、75、100、150、200、250各六块；Φ8声程分别为100、150、200、250等四块，共26块。 |  |  |  |  |  |

4.3.3  纵波双晶直探头采用的标准试块

4.3.3.1  工件探测距离小于选用探头的1.6倍近场区，应采用纵波双晶直探头。

4.3.3.2  纵波双晶直探头检测采用标准试块的形状和尺寸按图2和表2所示。

图 2 纵波双晶直探头检测采用标准试块形状

表 2 纵波双晶直探头检测采用标准试块尺寸           单位：mm

| 试块编号 | 孔径 | 检测距离（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Φ2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | Φ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Φ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Φ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.4  横波斜探头检测采用标准试块的形状和尺寸按附录A中A.1.3条及图A.1的规定。

4.3.5  探伤面是曲面时，应采用与工件曲率半径相同或接近（0.7～1.1倍）的对比试块来测定由于曲率不同而引起的声能损失，其形状和尺寸按图3所示。

图3  曲面检测对比试块的形状与尺寸

4.4  耦合剂

4.4.1  应采用透声性好，且不损伤检测表面的耦合剂，如机油、甘油、浆糊和油脂等。

4.4.2  在调整仪器、校核仪器和检测锻钢件时必须使用相同的耦合剂。

4.5  检测工艺文件

4.5.1  检测工艺文件包括工艺规程和操作指导书。

4.5.2  应根据相关法规、产品标准、有关的技术文件和本标准的要求，并针对本检测单位的特点和技术条件编制工艺规程。容积式压缩机锻钢零件和其他类似锻件的超声波检测工艺文件应规定表3和相关章节所列相关因素的具体范围或要求。如相关因素的变化超出规定时，应重新编制或修订。

表3   超声波检测工艺文件涉及的相关因素

| 序号 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 受检材料类型和几何形状，包括规格、材质等 |
| 2 | 检测表面要求 |
| 3 | 检测技术(直探头检测，斜探头检测，接触法和/或浸入法) |
| 4 | 声波在材料中传播的角度和波型 |
| 5 | 探头型式，频率和晶片尺寸/形状 |
| 6 | 专用探头，楔块，衬垫或鞍座(使用时) |
| 7 | 超声检测仪器 |
| 8 | 校准(校准试块和技术) |
| 9 | 扫查方向和范围、扫查方式(手动或自动) |
| 10 | 缺陷定量方法 |
| 11 | 测定信号大小的方法 |
| 12 | 人员资格要求 |
| 13 | 耦合剂牌号或类型 |
| 14 | 自动报警和/或记录装置(用到时) |
| 15 | 记录，包括最少要记录的校准数据(如仪器设定) |
| 16 | 检测报告要求 |

4.5.3  应根据工艺规程并结合检测对象的具体检测要求编制操作指导书，操作指导书中的内容应完整、明确和具体。操作指导书在首次应用时应进行工艺验证，验证可采用对比试块、模拟试块或直接在检测对象上进行。

4.6  检测场所和环境

4.6.1  检测场所和环境包括但不限于能源、照明和环境条件（包括风速、温度、湿度等因素），应有助于超声波检测的有效实施。

4.6.2  检测场所和环境除应符合国家和地方有关环境卫生和劳动保护的法规外，还应尽量避免对人体有较大影响可能干扰正常操作、观察和判断的场所和环境。

4.6.3  若检测场所和环境对检测质量有影响时，应采取有效的控制措施，同时监测和记录环境条件；当环境条件危及到检测结果时，应停止检测。

4.6.4  应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施防止相互干扰。

4.7  超声波检测的一般程序

a）编制工艺文件；

b）确定检测人员；

c）检测设备和器材的准备；

d）检测场所和环境条件的检查；

e）安全防护的准备；

f）检测对象的准备；

g）检测操作；

g）检测设备复核（有要求时）；

i）检测结果的评定；

j）填写检测记录；

k）出具检测报告。

# 5  检测时机及准备工作

5.1  最终评价性的超声检测原则上应安排在最终热处理和粗加工后，钻孔、开键槽、车斜度、开槽或加工外部轮廓之前进行。若因热处理后工件形状不适合超声检测，也可将检测安排在热处理前，但热处理后仍应对其进行尽可能完全的检测。

5.2  锻件的端面应加工成与锻件轴线垂直，以便进行轴向检测；圆形锻件应加工出圆柱形表面，以便进行径向检测；圆盘形和矩形锻件的表面应加工平直，且要互相平行。

5.3  工件应在外观检查合格后进行超声检测，锻件表面不应有松散的氧化皮、油污或其他附着物。

5.4  检测面的表面粗糙度值应为Ra3.2µm。

# 6  检验规程

6.1  工件超声检测以纵波直探头和纵波双晶直探头为主要检测方法，如因受到工件形状和缺陷方向的限制，无法单独用纵波进行有效地检测，经供需双方协商同意，可采用附录A规定的横波检测。

6.2  检测方向

6.2.1  原则上应从两个互相垂直的方向进行检测，并应尽可能地扫查到工件的整个体积。

6.2.2  锻件厚度小于等于45mm时，应采用双晶直探头进行；厚度大于45mm时，一般采用单晶直探头进行。

6.2.3  锻件厚度超过400mm时，应从相对的两端面进行100 % 扫查。

6.2.4  容积式压缩机主要零件的检测方向如图4所示。

A 轴类

B 气缸体与气缸头

C 曲轴

D 连杆

图 4 容积式压缩机主要锻钢零件的检测方向

6.3  扫查

6.3.1  应对工件整个检测面进行全面连续的扫查，相邻两次扫查其重叠部分约为探头晶片直径的15 % 。

6.3.2  扫查时，探头移动速度不得大于150 mm/s。

6.3.3  扫查圆盘形锻件时，如有可能，应至少从一个平面和从圆周面上的径向进行。

6.3.4  因工件几何形状所限而扫查不到的区域应在检测报告中予以注明。

6.4  工件材质衰减系数的测定

6.4.1  在工件无缺陷完好区域，选取三处探测面与底面平行且有代表性的部位，调节仪器使第一次底面回波幅度（B1）为满刻度的50 %，记录此时衰减器的读数；再调节衰减器，使第二次底面回波幅度（B2）为满刻度的50 %，两次衰减器读数之差（B1–B2）即为超声波衰减的dB差值。

6.4.2  衰减系数的计算公式为：

式中： α ── 衰减系数，单位dB/m；

（B1–B2） ── 两次衰减器的读数之差，单位dB；

S  ── 工件的探测声程，单位m。

6.4.3  工件上三处部位衰减系数的平均值即作为该工件的衰减系数。

6.5  检测灵敏度的确定

6.5.1  使用纵波直探头时，当被检部位的厚度大于探头的1.6倍近场区时，原则上可选用底波（采取A、V、G、计算法）确定检测灵敏度；对由于几何形状所限，不能获得底波者，可直接采用试块法确定检测灵敏度。

6.5.2  使用纵波双晶直探头时，根据需要选择不同直径平底孔的试块，并测试一组不同探测距离的平底孔（至少6个），调节衰减器，使其中最高的回波幅度达到满刻度的80 % ，不改变仪器的参数，测出其他平底孔回波的最高点，将其绘在荧光屏上，连接这些点，即是对应于不同直径平底孔的纵波双晶直探头的距离—幅度曲线。

6.6  补偿

6.6.1  耦合补偿（表面粗糙度补偿）：在检测和缺陷定量时，应对由表面粗糙度引起的耦合损失进行补偿。

6.6.2  材质衰减补偿：在检测和缺陷定量时，应对由材质衰减引起的检测灵敏度下降和缺陷定量误差进行衰减补偿。

6.6.3  曲面补偿：对于探测面是曲面的工件，可采用与工件曲率半径相同或接近（0.7～1.1 倍）的对比试块，通过对比试验进行曲面补偿。

6.7  检测过程中仪器和探头系统的复核

6.7.1  检测过程中，遇有下述情况应对系统进行复核，发现检测灵敏度有改变时，应重新调整：

6.7.1.1  校准后的探头、耦合剂或仪器调节控制器发生改变时；

6.7.1.2  检测人员怀疑扫描量程或扫查灵敏度有变化时；

6.7.2.3  连续工作4小时以上时；

6.7.2.4  检测工作结束时。

6.7.2  校准、复核和对仪器进行线性检测时，任何影响仪器线性的控制器（如抑制或滤波开关等）都应处于关闭位置或位于最低水平。

6.7.3  检测结束前，应对扫描量程进行复核。如果任意一点在扫面线上的偏移超过扫描线读数的10 % ，则扫描量程应重新调整，并对上一次复核以来所有检测部位进行复检。

6.7.4  检测结束前，应对扫查灵敏度进行复核。一般对距离—波幅曲线的校核不应少于3点。如曲线上任何一点幅度下降2dB以上时，则应对上一次复核以后所有的检测部位进行复检；如幅度上升2dB以上时，则应对所有的记录缺陷进行重新评定。

# 7  缺陷的定量与记录

7.1  缺陷当量的确定

7.1.1  被检缺陷的深度大于或等于3倍近场区时，可采用AVG曲线及计算法确定缺陷当量；对于3倍近场区内的缺陷，可采用单晶直探头或双晶直探头的距离—波幅曲线来确定缺陷当量，也可采用其他等效方法来确定。

7.1.2  密集型缺陷和单个大缺陷的边界可采用半波高度法来确定。

7.1.3  计算缺陷当量时，若材质衰减系数超过4dB/m，应考虑进行修正。

7.2  缺陷记录

7.2.1  记录当量平底孔直径超过Φ2 mm的单个缺陷的波幅和位置。

7.2.2  记录当量平底孔直径超过Φ2 mm的密集型缺陷，及其最大当量缺陷的位置和缺陷分布。

7.2.3  记录由缺陷引起的底面回波降低量及其分布范围。

7.2.4  虽不属于上述情况，但检测人员能判定是危害性的缺陷也应予以记录。

7.2.5  应记录材质衰减系数。

# 8  缺陷等级分类

8.1  单个缺陷的等级分类按表4规定：

表 4  单个缺陷的等级分类

| 等 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷当量直径（mm） | ≤2 | 2～3 | 3～4 | 4～5 | 5～6 | 6～8 | 8～10 | ＞10 |

8.2  由缺陷引起的底波降低量等级分类按表5规定：

表 5  由缺陷引起的底波降低量等级分类

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底波降低量（BG/BF)（dB） | ≤8 | 8～14 | 14～20 | 20～26 | ＞26 |

8.3  密集型缺陷等级分类按表6规定：

表 6  密集型缺陷等级分类

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密集型缺陷面积占探伤总面积的百分比（%） | 0 | 0～5 | 5～10 | 10～20 | ＞20 |

8.4  上述表4、表5、表6的等级分类在评定工件质量时，应作为独立的等级分别使用。

8.5  对于被检测人员判定为危险性的缺陷，其分级不受上述条文的限制。

# 9  超声检测报告

超声检测报告应包括以下内容：

- 委托单位；

- 被检工件：名称、编号、材料牌号、热处理状态、检测表面粗糙度、工件尺寸草图；

- 检测设备：探伤仪型号、探头型号、耦合剂、试块；

- 检测规范：检测频率、检测灵敏度、扫查方式、验收等级；

- 检测记录：检测区域（如有因几何形状限制而检测不到的部位也需注明）、缺陷类型、尺寸、分布位置；

- 检测结论：缺陷等级、检测结论；

- 其他：（规程号及修订版本）报告编号、检测及审核人员等级、检测日期。

附 录 A

（规范性附录）

横波检测

# A.1  检测设备

A.1.1  仪器和探头的性能应符合4.2.1、4.2.2和4.2.3条的要求。

A.1.2  仪器和探头的组合灵敏度余量在达到所探工件最大检测声程时不得低于10dB。

A.1.3  校正试块的形状和尺寸按图A.1和表A.1所示：

图 A.1 横波检测校正试块形状

表 A.1 横波检测校正试块尺寸

| 材料公称厚度，mm | 试块厚度T，mm |
| --- | --- |
| ≤25 | 25 |
| 25～50 | 50 |
| 50～100 | 100 |
| 100～150 | 150 |
| 150～200 | 200 |

# A.2  距离—波幅曲线的制作

利用图A.1所示的基本校正试块，采用斜探头，探测试块深度位置分别为T/4、T/2、3T/4的横孔，分别找出各个最大反射波幅点位置，并在荧光屏上标记出来，连接这些点就得到其距离—波幅曲线。

# A.3  扫查

斜探头至少应在检测面上相互垂直的两个方向进行扫查。扫查时应不断偏转探头，偏转角度不得少于15°。

# A.4  缺陷记录

A.4.1  记录回波幅度超过距离—波幅曲线的缺陷，并测定其几何尺寸和位置。

A.4.2  记录检测人员认为有必要记录的危害性缺陷。

# A.5  验收标准

验收标准由供需双方商定。

# A.6  检测报告

检测报告按本标准第9章的规定。